# Приложение 4

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

№ выработки: 3

Глубина отбора образца, м: 1,00

Тип грунта: суглинок

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 |  |  |  |  | Ca |  |  |  |
| Cl | 4.19 | 0.12 | 0.00 |  | Mg |  |  |  |
| SO4 | 8.65 | 0.18 | 0.01 |  | Fe | 0.57 | 0.02 | 0.00 |
| NO3 | 0.49 | 0.01 | 0.00 |  | Na+K | 6.67 | 0.29 | 0.01 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0.02 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0.152 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0.02 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 35.9 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0.00 |  |  |  |
| pH | 7.4 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 | незасол. |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |  |
| Хлор-ион |  | средняя |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | средняя |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | средняя |
| Наихудший показатель | средняя | средняя | средняя |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |